# SKLADBY PODLAH:

###### P01 – Podlaha v 1. NP – pobytové místnosti, sociální a technické zázemí

- Keramická dlažba interiérová								tl. 10	mm

Pozn.:	Protiskluznost min. R11, přesný typ a odstín bude vzorován a schválen investorem

- Systémové flexibilní lepidlo pro keramické dlažby					tl. 4	mm

- Hydroizolační jednosložková stěrka na bázi polymerové disperze 			tl. 1	mm

- Litý cementový potěr									tl. 50	mm

- Systémová deska podlahového topení							tl. 30	mm

- Tepelná izolace podlahy EPS 200 [lD = 0,039 W/(m.K)]					tl. 100	mm

Pozn.:	Desky druhé vrstvy budou kladeny křížem (na vazbu) oproti první vrstvě

- Tepelná izolace podlahy EPS 200 [lD = 0,039 W/(m.K)]					tl. 100	mm

Pozn.:	Rozvody instalací budou provedeny na ŽB základové desce a vrstva

tepelné izolace bude osazena „vykrojením“ v místě rozvodů

- Hydroizolační asfaltový pás								tl. 4	mm

Pozn.:	Asfaltový pás bude celoplošně nataven k penetrovanému podkladu

- Asfaltový penetrační nátěr (dle typu asfaltového pásu)

- ŽB základová deska – dle statické části

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Celková tloušťka skladby podlahy						tl. 300	mm

Pozn.:	P01* - 	V místech, kde ŽB základová deska bude přecházet na tl. 200 mm, bude spodní

vrstva tepelné izolace upravena na tloušťku 50 mm.

###### P02 – Podlaha v 1. NP – garáže

- Vysokopevnostní garážová podlahová stěrka						tl. 5	mm

Pozn.:	Přesný typ a odstín bude vzorován a schválen investorem

- Roznášecí betonová podlaha								tl. 160	mm

Pozn.:	Betonová podlahová deska bude vyztužena KARI 150 x 150 x 8 mm

KARI sítě budou osazeny při spodním i horním povrchu

- Tepelná izolace podlahy - XPS [lD = 0,033 W/(m.K)]					tl. 80	mm

- Hydroizolační asfaltový pás								tl. 4	mm

Pozn.:	Asfaltový pás bude celoplošně nataven k penetrovanému podkladu

- Asfaltový penetrační nátěr (dle typu asfaltového pásu)

- ŽB základová deska – dle statické části

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Celková tloušťka skladby podlahy						tl. 250	mm

###### P03 – Podlaha v 2. NP – pobytové místnosti, sociální a technické zázemí

- Keramická dlažba interiérová								tl. 10	mm

Pozn.:	Protiskluznost min. R11, přesný typ a odstín bude vzorován a schválen investorem

Systémové flexibilní lepidlo pro keramické dlažby					tl. 4	mm

- Hydroizolační jednosložková stěrka na bázi polymerové disperze 			tl. 1	mm

- Litý cementový potěr									tl. 50	mm

- Systémová deska podlahového topení							tl. 30	mm

- Kročejová izolace podlahy z EPS [lD = 0,044 W/(m.K)]					tl. 15	mm

Pozn.:	Kročejová izolace podlahy bude provedena z EPS určeného pro kročejové izolace

- Tepelná izolace podlahy EPS 200 [lD = 0,039 W/(m.K)]					tl. 40	mm

Pozn.:	Rozvody instalací budou provedeny na ŽB stropní desce a vrstva

tepelné izolace bude osazena „vykrojením“ v místě rozvodů

- ŽB základová deska – dle statické části

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Celková tloušťka skladby podlahy						tl. 150	mm

###### P04 – Podlaha v 2. NP – pobytové místnosti

- Vinylová podlaha									tl. 6	mm

Pozn.:	Přesný typ a odstín bude vzorován a schválen investorem

- Systémové flexibilní lepidlo pro keramické dlažby					tl. 4	mm

- Litý cementový potěr									tl. 55	mm

- Systémová deska podlahového topení							tl. 30	mm

- Kročejová izolace podlahy z EPS [lD = 0,044 W/(m.K)]					tl. 15	mm

Pozn.:	Kročejová izolace podlahy bude provedena z EPS určeného pro kročejové izolace

- Tepelná izolace podlahy EPS 200 [lD = 0,039 W/(m.K)]					tl. 40	mm

Pozn.:	Rozvody instalací budou provedeny na ŽB stropní desce a vrstva

tepelné izolace bude osazena „vykrojením“ v místě rozvodů

- ŽB základová deska – dle statické části

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Celková tloušťka skladby podlahy						tl. 150	mm

###### P05 – Podlaha schodiště – nášlapy schodišťových ramen

- Keramická dlažba interiérová								tl. 10	mm

Pozn.:	Protiskluznost min. R11, přesný typ a odstín bude vzorován a schválen investorem

- Systémové flexibilní lepidlo pro keramické dlažby					tl. 4	mm

- Hydroizolační jednosložková stěrka na bázi polymerové disperze 			tl. 1	mm

- ŽB schodišťová ramena – dle statické části

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Celková tloušťka skladby podlahy						tl. 15	mm

###### P06 – Podlaha schodiště – mezipodesta v hlavním objektu

- Keramická dlažba interiérová								tl. 10	mm

Pozn.:	Protiskluznost min. R11, přesný typ a odstín bude vzorován a schválen investorem

- Systémové flexibilní lepidlo pro keramické dlažby					tl. 4	mm

- Hydroizolační jednosložková stěrka na bázi polymerové disperze 			tl. 1	mm

- Litý cementový potěr									tl. 55	mm

- Kročejová izolace podlahy z EPS [lD = 0,044 W/(m.K)]					tl. 30	mm

Pozn.:	Kročejová izolace podlahy bude provedena z EPS určeného pro kročejové izolace

- Tepelná izolace podlahy EPS 200 [lD = 0,039 W/(m.K)]					tl. 80	mm

Pozn.:	Plní funkci vyrovnání výšek

- ŽB schodišťová deska podesty – dle statické části

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Celková tloušťka skladby podlahy						tl. 180	mm

# SKLADBY vnitřních povrchů stěn a podhledů (od nosné konstrukce):

###### Si01 – Vnitřní stěny omítané – hladký povrch – sádrová omítka

- Podkladní stěna – zděná stěna / ŽB monolitická stěna - tloušťka dle pozice		tl. -	mm

- Kontaktní můstek pro zděné stěny / pro ŽB stěny

- Vnitřní jednovrstvá sádrová omítka							tl. 10 	mm

Pozn.:	Jednovrstvá strojně zpracovaná sádrová omítka s hlazeným povrchem

– podrobně dle standardů dodavatele

- Hloubkový penetrační nátěr pod finální malbu

- Vnitřní malba interiérová – disperzní paropropustná, omyvatelná - nátěr RAL 9010 – bílý odstín

Pozn.:	Přený typ a odstín bude vzorován a schválen investorem

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Celková tloušťka skladby							tl. 10	mm

###### Si02 – Vnitřní obklad stěn – keramický obklad

- Podkladní stěna – zděná stěna / ŽB monolitická stěna - tloušťka dle pozice

- Kontaktní můstek pro zděné stěny / pro ŽB stěny

- Vnitřní jednovrstvá sádrová omítka							tl. 5	mm

Pozn.:	Jednovrstvá strojně zpracovaná sádrová omítka s hlazeným povrchem

Slouží pro vyrovnání podkladu pod keramickým obkladem – podrobně dle dodavatele

- Penetrační nátěr

- Hydroizolační stěrka na celou výšku stěny						tl. 1	mm

Pozn.:	Stěrka bude použita v místnostech s keramickým obkladem na celou výšku

- Systémové flexibilní lepidlo – dle typu obkladu (určí dodavatel) 				tl. 4	mm

- Keramický obklad stěn									tl. 10	mm

Pozn.:	Přesný typ a odstín bude vzorován a schválen investorem

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Celková tloušťka skladby							tl. 20 mm

###### U01 – SDK podhled – standardní provoz (desky WHITE)

- Nosná konstrukce stropu / střechy – dle statické části

- Volný prostor / vzduchová mezera / instalační mezera					tl. proměnná

Pozn.:	Tloušťka volného prostoru je určena dle pozice podhledu

- Systémový kovový rošt z CD profilů – dvouúrovňový					tl. 54	mm

Pozn.:	Provedení a kotvení nosného roštu bude provedeno dle systémového řešení

a standardů dodavatele v závislosti na typu podhledu (SDK, dřevo, apod.)

- Opláštění SDK deskami WHITE (desky pro suché provozy)				tl. 15	mm

Pozn.: 	Desky provedeny s přetmelením a přebroušením spár s použitím výztužné

pásky / bandáže na spoje dle standardů dodavatele

- Hloubkový penetrační nátěr pro malbu – přesný typ dle zvolené malby a dle standardů dodavatele

- Vnitřní malba interiérová – disperzní paropropustná, omyvatelná - nátěr RAL 9010 – bílý odstín

Pozn.:	Přený typ a odstín bude vzorován a schválen investorem

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Celková tloušťka skladby							tl. proměnná

###### U02 – SDK podhled – vlhký provoz (desky GREEN)

- Nosná konstrukce stropu / střechy – dle statické části

- Volný prostor / vzduchová mezera / instalační mezera					tl. proměnná

Pozn.:	Tloušťka volného prostoru je určena dle pozice podhledu

- Systémový kovový rošt z CD profilů – dvouúrovňový					tl. 54	mm

Pozn.:	Provedení a kotvení nosného roštu bude provedeno dle systémového řešení

a standardů dodavatele v závislosti na typu podhledu (SDK, dřevo, apod.)

- Opláštění SDK deskami GREEN (desky pro vlhké provozy)				tl. 15	mm

Pozn.: 	Desky provedeny s přetmelením a přebroušením spár s použitím výztužné

pásky / bandáže na spoje dle standardů dodavatele

- Hloubkový penetrační nátěr pro malbu – přesný typ dle zvolené malby a dle standardů dodavatele

- Vnitřní malba interiérová – disperzní paropropustná, omyvatelná - nátěr RAL 9010 – bílý odstín

Pozn.:	Přený typ a odstín bude vzorován a schválen investorem

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Celková tloušťka skladby							tl. proměnná

# SKLADBY OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ:

###### F01 – Obvodová stěna – kontaktní zateplovací systém (od vnější části)

- Tenkovrstvá exteriérová silikonová omítka hydrofobizovaná				tl. 2	mm

- Podkladní penetrační nátěr pro vyrovnání nasákavostí					tl. -	mm

- Stěrková vrstva fasádním lepidlem		 					tl. 3	mm

Pozn.:	Stěrková vrstva bude provedena s armovací síťovinou (perlinkou)

- Fasádní tepelná izolace z minerální vaty [lD = 0,036 W/(m.K)]				tl. 200	mm

Pozn.:	Návrh kotvení tepelné izolace bude proveden dodavatelem v rámci dodávky

Budou použity systémové kotvy se zapuštěnou hlavou

- Lepení tepelné izolace fasádním lepidlem						tl. 5	mm

- Obvodové konstrukce – ŽB stěna / VPC zdivo

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Celková tloušťka skladby fasády						tl. 210	mm

Pozn.:	Finální odstín fasádní omítky bude určen architektem na základě vzorkování.

F01* - 	V místě soklů bude provedena tepelná izolace z EPS Perimetr

do výšky min. 300 mm nad UT nebo úroveň podlahy 1. NP.

Barevné řešení (viz výkres pohledů) je navržené jako referenční – finální barevné řešení a finální barevné odstíny budou upřesněny architektem v rámci autorského dozoru na základě vzorování a následně bude schváleno investorem – NUTNÉ VZOROVAT A KOORDINOVAT S DODAVATELEM STAVBY !!!

*pozn. č.1 – Lemování kolem oken a vrat bude provedeno v šířce 200 mm a bude

provedeno dodatečnými pruhy v rámci tepelné izolace z MV v tl. 50 mm

###### F02 – Obvodová stěna – fasádní deskový obklad (od vnější části)

- Fasádní deskový obklad – fasádní cementotřískové desky				tl. 12	mm

Pozn.:	Podrobný spárořez bude zpracován v rámci dodavatelské dokumentace

Přesný typ fasádních desek bude vzorován a schválen architektem a investorem

Základní referenční formát fasádních obkladových desek je 3 350 x 1 250 mm

Kotvení fasádních desek bude provedeno jako skryté dle standardů a možností dodavatele

- Vodorovné latě pro kotvení fasádního obkladu - dřevěné latě 25 x 25 mm		tl. 25	mm

- Větraná mezera – dřevěné latě 60 x 60 mm						tl. 60	mm

Pozn.:	Dřevěné latě kotveny na stěnové úhelníky – dle návrhu dodavatele fasády

- Závětrná difúzní fasádní fólie – odstín černý						tl. -	mm

- Fasádní tepelná izolace minerální vaty [lD = 0,036 W/(m.K)]				tl. 200	mm

Pozn.:	Tepelná izolace kotvena talířovými hmoždinkami do zdiva / ŽB stěny dle návrhu dodavatele

Hliníkové stěnové úhelníky kotveny do zdiva přes podložky s přerušením tepelných mostů

- Obvodové konstrukce – ŽB stěna / VPC zdivo

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Celková tloušťka skladby:						tl. cca 300	mm

Referenční schéma skladby s fasádním obkladem

Pozn.:	Finální odstín fasádních desek bude určen architektem na základě vzorkování.

F02* - 	V místě soklů bude provedena tepelná izolace z EPS Perimetr

do výšky min. 300 mm nad UT nebo úroveň podlahy 1. NP

Barevné řešení (viz výkres pohledů) je navržené jako referenční – finální barevné řešení a finální barevné odstíny budou upřesněny architektem v rámci autorského dozoru na základě vzorování a následně bude schváleno investorem – NUTNÉ VZOROVAT A KOORDINOVAT S DODAVATELEM STAVBY !!!

###### F03 – Obvodová stěna – fasádní deskový obklad (od vnější části)

- Fasádní deskový obklad – fasádní cementotřískové desky				tl. 12	mm

Pozn.:	Podrobný spárořez bude zpracován v rámci dodavatelské dokumentace

Přesný typ fasádních desek bude vzorován a schválen architektem a investorem

Základní referenční formát fasádních obkladových desek je 3 350 x 1 250 mm

Kotvení fasádních desek bude provedeno jako skryté dle standardů a možností dodavatele

- Vodorovné latě pro kotvení fasádního obkladu - dřevěné latě 25 x 25 mm		tl. 25	mm

- Větraná mezera – dřevěné latě 60 x 60 mm						tl. 60	mm

Pozn.:	Dřevěné latě kotveny na stěnové úhelníky – dle návrhu dodavatele fasády

- Závětrná difúzní fasádní fólie – odstín černý						tl. -	mm

- Fasádní tepelná izolace minerální vaty [lD = 0,036 W/(m.K)]				tl. 160	mm

Pozn.:	Tepelná izolace kotvena talířovými hmoždinkami do zdiva / ŽB stěny dle návrhu dodavatele

Hliníkové stěnové úhelníky kotveny do zdiva přes podložky s přerušením tepelných mostů

- Obvodové konstrukce – ŽB stěna / VPC zdivo

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Celková tloušťka skladby:						tl. cca 260	mm

Referenční schéma skladby s fasádním obkladem

Pozn.:	Finální odstín fasádních desek bude určen architektem na základě vzorkování.

F03* - 	V místě soklů bude provedena tepelná izolace z EPS Perimetr

do výšky min. 300 mm nad UT nebo úroveň podlahy 1. NP

Barevné řešení (viz výkres pohledů) je navržené jako referenční – finální barevné řešení a finální barevné odstíny budou upřesněny architektem v rámci autorského dozoru na základě vzorování a následně bude schváleno investorem – NUTNÉ VZOROVAT A KOORDINOVAT S DODAVATELEM STAVBY !!!

###### F04 – Obvodová stěna – fasádní deskový obklad (od vnější části)

- Fasádní deskový obklad – fasádní cementotřískové desky				tl. 12	mm

Pozn.:	Podrobný spárořez bude zpracován v rámci dodavatelské dokumentace

Přesný typ fasádních desek bude vzorován a schválen architektem a investorem

Základní referenční formát fasádních obkladových desek je 3 350 x 1 250 mm

Kotvení fasádních desek bude provedeno jako skryté dle standardů a možností dodavatele

- Vodorovné latě pro kotvení fasádního obkladu - dřevěné latě 25 x 25 mm		tl. 25	mm

- Závětrná difúzní fasádní fólie – odstín černý						tl. -	mm

- Větraná mezera – dřevěné latě 60 x 60 mm						tl. 60	mm

Pozn.:	Dřevěné latě kotveny na stěnové úhelníky – dle návrhu dodavatele fasády

- Obvodové konstrukce – ŽB stěna / VPC zdivo

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Celková tloušťka skladby:							tl. 100	mm

Pozn.:	Finální odstín fasádních desek bude určen architektem na základě vzorkování.

Barevné členění je navržené jako referenční – finální barevné členění bude vzorováno.

###### Fs01 – Zateplení soklů základů a částí pod úrovní terénu

- Tvarovky ztraceného bednění základových pasů

- Asfaltový penetrační nátěr

- Hydroizolační asfaltový pás, modifikovaný se skleněnou vložkou 			tl. 4	mm

Pozn.:	Asfaltový pás celoplošně taven k podkladu, vytažení asf. pásu cca 350 mm nad UT

- Tepelná izolace EPS Perimetr [lD = 0,035 W/(m.K)]					tl. 200	mm

Pozn.:	Tepelná izolace „volně“ k podkladu, stabilita zajištěna přitížením dosypanou zeminou

- Nopová fólie – výška nopu 8 mm							tl. 8	mm

- Seperační geotextilie									tl. 2	mm

- Přisypaná zemina ke stěně, hutněna po vrstvách max. 250 mm

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Celková tloušťka skladby:							tl. 205 + 10 mm

# SKLADBY Střech:

###### S01 – Plochá střecha – nižší část

- Hydroizolační fólie									tl. 1,8	mm

Pozn.:	Hydroizolační fólie s odolností proti UV záření a povětrnostním vlivům

Návrh kotvení bude proveden dodavatelem v rámci dodávky

- Separační vrstva

- Tepelná izolace střechy - EPS 200 [lD = 0,039 W/(m.K)]				tl. 180	mm

- Tepelná izolace střechy – spádové klíny 3% - EPS 200 [lD = 0,039 W/(m.K)]		tl.20-320mm

Pozn.:	Podrobná návrh spádových klínů bude proveden dodavatelem v rámci dodávky

- Hydroizolační a parotěsný asfaltový pás							tl. 4	mm

Pozn.:	Asfaltový pás plní funkci pojistné hydroizolace a funkci parozábrany

- Asfaltový penetrační nátěr

- Železobetonová monolitická stropní konstrukce – dle statické části

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Celková tloušťka skladby:							tl. 205 – 505 mm

###### S02 – Plochá střecha – vyšší část (garáže)

- Hydroizolační fólie									tl. 1,8	mm

Pozn.:	Hydroizolační fólie s odolností proti UV záření a povětrnostním vlivům

Návrh kotvení bude proveden dodavatelem v rámci dodávky

- Separační vrstva

- Tepelná izolace střechy - EPS 200 [lD = 0,039 W/(m.K)]				tl. 180	mm

- Tepelná izolace střechy – spádové klíny 3% - EPS 200 [lD = 0,039 W/(m.K)]		tl.20-220mm

Pozn.:	Podrobná návrh spádových klínů bude proveden dodavatelem v rámci dodávky

- Hydroizolační a parotěsný asfaltový pás							tl. 4	mm

Pozn.:	Asfaltový pás plní funkci pojistné hydroizolace a funkci parozábrany

- Asfaltový penetrační nátěr

- Železobetonová monolitická stropní konstrukce – dle statické části

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Celková tloušťka skladby:							tl. 205 – 405 mm

###### S03 – Šikmá střecha věže

- Plechová střešní krytina	 - odstín černý – barva RAL 9005				tl. 5	mm

- Doplňková hydroizolační vrstva – samolepící asfaltový pás				tl. 2	mm

- Celoplošné bednění z prken								tl. 24	mm

- Kontralatě 60/40mm - vytvoření větrané mezery tl. 60mm				tl. 60	mm

- Pojistná izolační střešní fólie								tl. -	mm

- Nosná konstrukce střechy – dřevěná krokev 120/200mm, osově max. 1000 mm		tl. 200	mm

Pozn.:	Prostor mezi krokvemi vyplněn tepelnou izolací z minerální va v tl. 220 mm

- Systémový kovový rošt z CD profilů – dvouúrovňový					tl. 54	mm

Pozn.:	Provedení a kotvení nosného roštu bude provedeno dle systémového řešení

a standardů dodavatele v závislosti na typu podhledu (SDK, dřevo, apod.)

- Opláštění SDK deskami WHITE (desky pro suché provozy)				tl. 15	mm

Pozn.: 	Desky provedeny s přetmelením a přebroušením spár s použitím výztužné

pásky / bandáže na spoje dle standardů dodavatele

- Hloubkový penetrační nátěr pro malbu – přesný typ dle zvolené malby a dle standardů dodavatele

- Vnitřní malba interiérová – disperzní paropropustná, omyvatelná - nátěr RAL - bílá 0607005

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Celková tloušťka skladby							tl. 360 mm

# SKLADBY POZDÁKLADÍ (od ŽB desky):

###### Z01 –	Skladba pod základovou deskou

- ŽB základová deska – dle statické části

- Podkladní betonová mazanina							tl. 50	mm

- Separační vrstva – gramáž min. 300 g/m2					tl. 1,0	mm

- Podkladní vrstva - Kamenivo frakce 16/3 2mm					tl. 200	mm

Pozn.:	Podkladní vrstva kameniva bude hutněna vibrační deskou

- Separační vrstva – gramáž min. 300 g/m2					tl. 1,0	mm

- Dosypaný / stávající terén zemina 						tl. proměnná

Pozn.:	V případě dosypaného terénu bude provedeno – hutnění po vrstvách max. 250 mm

(výška v nehutněném stavu) - pro dosyp je nutno použít zeminu / materiál k tomu

vhodný – není možné dosypávat např. ornicí apod.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Celková tloušťka skladby:						tl. proměnná